铂金团簇结构与稳定性的密度泛函研究

吴珊，王怀谦，李嘉琪，李颖钰，余逸男，韩佳

(华侨大学  工学院，福建 泉州 362021)

摘要：本文采用随机踢球全局优化模型结合密度泛函理论系统研究了(,)团簇的几何结构等微观性质，以及这些性质随着团簇尺寸变化的关系与演化规律。通过对计算结果的理论分析发现：(1)中性与阴性团簇的基态构型在本文所研究的尺寸范围内更倾向于具有低对称性的三维立体结构；(2)体系的平均结合能均随着铂金原子个数的增多而增大，此外，阴性团簇平均结合能比相应的中性大；(3)所有电荷态下团簇的离解能、二阶拆分能都随着铂金原子个数的增多而呈现出明显的奇偶交替现象。结果表明阴性的奇数团簇的稳定性要强于与之相邻的偶数团簇的稳定性，相反，中性团簇下偶数团簇的稳定性比奇数团簇强。

关键字：铂金团簇；密度泛函理论；几何结构；稳定性

DFT study of the Structures and Relative Stabilities of Platinum Clusters

WU Shan，WANG Huai-qian，LI Jia-qi，LI Ying-yu，YU Yi-nan，HAN Jia

(College of Engineering，Huaqiao University，Quanzhou  362021)

Abstract: Based on the combination of Saunders ‘Kick’ global minimum stochastic search and density functional theory (DFT), the structures, relative stabilities, as well as the relationship of these properties along with the cluster size have been systematically investigated for small bare platinum clusters (,). The main research contents and conclusions are as follows: (1) Neutral and negative ground state configuration of the cluster in the size of the study in this article are more likely to have low symmetry within the framework of three- dimensional structure; (2) The average binding energy of the system will increase with the increase in the number of platinum atoms, in addition, the average binding energy of negative clusters larger than the corresponding neutral; (3) Calculated dissociation energy and the second difference energy as a function of the cluster size exhibit a pronounced even-odd alternation phenomenon, indicating that odd-numbered clusters keep higher stability compared with their neighboring even-numbered clusters for charged platinum clusters, and the stability of even- numbered clusters is higher than that of the adjacent odd-numbered clusters for neutral platinum clusters.

Keywords: platinum cluster; density functional theory; geometrical structure; stability

1.引言

过渡金属团簇以其量子尺寸效应而展现出各种独特的物理和化学性质，已广受人们的重

交稿日期: 2014-03-05

通信作者：王怀谦（1981-），男，副教授，主要从事于纳米金属材料电磁结构和光电子能谱理论的研究. E-mail：hqwang@hqu.edu.cn.

基金项目：福建省高校杰出青年科研人才项目(JA13009); 福建省自然科学基金资助项目(2012J05005); 华侨大学中央高校基本科研业务费国家自然科学基金培育计划专项项目(JB-ZR1201)

视。近年来，由于理论化学计算方法的改进，使得对过渡金属团簇的高精度的量子化学计算

研究成为可能[1]。铂金作为一种过渡金属，在纳米技术、材料科学、催化作用、生物科学和医学中有巨大的应用潜力，其微观结构特点和奇异的物理化学性质为制造和发展特殊性能的新材料开辟了一条新的途径。目前，铂金小团簇已引起了国内外研究人员极大的研究兴趣。国内的铂金团簇研究中，张材荣等利用遗传算法研究了团簇的基态结构[2]，叶子燕对低能Pt原子及原子团簇与Pt(100)表面作用的分子动力学模型进行了研究[3]，张秀荣等对团簇的基态结构、稳定性以及电子性质进行了详细系统的理论研究[4,5]；国外的铂金团簇的研究中，Ali Sebetci等人利用分子动力学结合嵌埋原子模型(EAM) 势研究了团簇的结构及大量能量近简并的低能异构体[6]，Tian等采用密度泛函理论BPM/Lanl2dz方法计算的稳定结构[7]，Xiao等采用密度泛函理论PW91方法（采用平面波基组）在VASP软件包上对是立体结构还是平面结构更稳定进行了研究[8]。本文采用密度泛函B3LYP/SDD计算水平，对       (,; 其中n代表原子个数，λ表示电荷) 团簇的几何结构、稳定性等微观性质进行了系统的研究。

2.理论方法与计算细节

本文的计算基于密度泛函理论方法，选取杂化密度泛函交换相关泛函：Becke三参数交换函数与Lee-Yang-Parr相关函数组成的B3LYP[9] 杂化泛函，并选取使用Stuttgart-Dresden赝势相对论基组 (SDD) (B3LYP/SDD)。该基组通过有效核势，进行标量相对论效应的修正，适合重金属元素的计算。所有的计算是在Gaussian 09[10]程序包下完成的。团簇几何构型的初始猜测对寻找全局最小的基态结构非常重要，初始猜测的结构越合理得到的结果越可靠，并且还可以减少不必要的计算量。本文利用Saunders的“随机踢球”方法[11]搜寻出 (,)团簇的最低能结构，该随机搜寻的方法比手工搭建的方法更方便、更合理。“随机踢球”方法的基本思想是把一定尺寸下所有团簇的原子放进一个足够大的球腔里(半径为R)，在B3LYP/SDD理论水平下进行不少于500次的随机搜寻，直到没有新的最小能量的结构出现为止，并根据它们的总能量对这些异构体进行自动排序，将能量最低的结构作为基态。在用“随机踢球”方法优化过程中，伴随着频率分析计算，以确保得到的异构体为极小结构或局域最小结构。此外，自旋多重度对结构的影响也被考虑在内。为了比较铂金团簇尺寸增长的稳定性，分别定义了平均结合能、离解能和二阶差分能:

平均结合能：                 (1)

离解能：                           (2)

二阶差分能：                    (3)

3.结果和讨论

3.1(,)团簇的几何结构

本文对每个尺寸下团簇的可能存在的情况及先前文献中所报道的结构都给予充分的考虑，表1给出了2~9各个团簇尺寸下的3个最优异构体的基本信息，图1给出了计算得到的最稳定的结构，其中，字母A表示阴性Anion，字母N代表中性Neutral。

表1  (,)团簇基本信息

Tab.1 The information of (,) clusters

| 团簇 | 对称性 | 自旋 多重度 | 相对能(eV) |  | 团簇 | 对称性 | 自旋 多重度 | 相对能(eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3N-A | CS | 3 | 0.00 |  | 3A-A | C2V | 4 | 0.00 |
| 3N-B | CS | 3 | 1.04 |  | 3A-B | C∞V | 2 | 0.01 |
| 3N-C | C1 | 3 | 1.19 |  | 3A-C | CS | 4 | 0.01 |
| 4N-A | C1 | 3 | 0.00 |  | 4A-A | CS | 2 | 0.00 |
| 4N-B | CS | 1 | 0.44 |  | 4A-B | C1 | 4 | 0.33 |
| 4N-C | CS | 3 | 1.27 |  | 4A-C | C∞V | 2 | 1.09 |
| 5N-A | C1 | 3 | 0.00 |  | 5A-A | C1 | 4 | 0.00 |
| 5N-B | C2V | 1 | 0.22 |  | 5A-B | CS | 2 | 0.47 |
| 5N-C | C1 | 1 | 0.22 |  | 5A-C | D2H | 2 | 1.00 |
| 6N-A | C1 | 3 | 0.00 |  | 6A-A | C1 | 2 | 0.00 |
| 6N-B | C1 | 1 | 0.44 |  | 6A-B | C1 | 4 | 0.30 |
| 6N-C | C2V | 3 | 0.63 |  | 6A-C | C2V | 2 | 3.02 |
| 7N-A | C1 | 1 | 0.00 |  | 7A-A | C1 | 4 | 0.00 |
| 7N-B | C1 | 1 | 0.00 |  | 7A-B | C1 | 2 | 0.23 |
| 7N-C | C1 | 1 | 0.00 |  | 7A-C | C1 | 2 | 0.29 |
| 8N-A | C1 | 1 | 0.00 |  | 8A-A | CS | 2 | 0.00 |
| 8N-B | C1 | 3 | 0.01 |  | 8A-B | C1 | 4 | 0.11 |
| 8N-C | C1 | 1 | 0.56 |  | 8A-C | C1 | 4 | 0.39 |
| 9N-A | C1 | 1 | 0.00 |  | 9A-A | C1 | 4 | 0.00 |
| 9N-B | C1 | 3 | 0.24 |  | 9A-B | CS | 4 | 0.51 |
| 9N-C | CS | 3 | 0.30 |  | 9A-C | C3V | 4 | 0.55 |

由表1可以看出无论是中性还是阴性的基态铂金团簇均倾向于低的自旋多重度。对于中性基态铂金团簇而言，当n=2~6时，自旋多重度为3的原子结构稳定性更高；而当n=7~9时，自旋多重度为1的原子结构稳定性更高。对于阴性基态铂金团簇而言，不难看出当原子个数为偶数时，稳定性更高的原子结构更趋向于最低自旋多重度2；当原子个数为奇数时，自旋多重度为4的原子结构更稳定。同时也可以看出随着团簇尺寸的增加，结构的对称性降低。从图1中我们不难发现不同的电荷态对团簇基态结构的影响非常重要。中性和阴性的Pt2团簇的最低能异构体均具有D∞H直线型结构；中性和阴性的Pt3团簇的最低能异构体均具有等边三角形结构，但显然阴性团簇的对称性C2V比中性团簇的CS更高；阴性的Pt4团簇的最低能异构体是一个CS对称的菱形结构，中性团簇显然是一个具有低对称性C1的三角锥结构；中性和阴性Pt5团簇最低能异构体类似于一个畸变了的梯形结构；阴性的Pt6团簇的最低能异构体是一个五角锥形，中性的则为双锥结构，两者具有相同的C1对称性；对于Pt7团簇，中性和阴性的最低能异构体具有相同的结构和对称性，可以看成把一个额外的Pt原子放置在Pt6的低能异构体中，对称性为C1; 阴性的Pt8团簇的最低能异构体可看成一个具有CS的对称截掉顶角的棱台结构，而中性的基态结构则是一个具有C1的不规则多边形；阴性的Pt9团簇的最低能异构体是C1的不规则梯形，中性的则为一个C1的七角双锥结构。对于中性基态铂金团簇而言，当n>3时，结构都具有C1的低对称性。而阴性原子在原子数大于4的结构上具有C1对称性，但当n=8时是例外，它的对称性是Cs。此外，为了讨论铂金团簇的稳定性随着原子个数的变化关系我们还计算了团簇的平均键长(the average nearest- neighbor distance)、平均原子结合能 (the binding energy per gold atom)、离解能 (dissociation energy)、二阶差分能 (the second difference energy)。

图1 (,)团簇基态构型

Fig.1 Low-lying structures of (,) clusters

3.2平均键长

为了更好的比较铂金团簇随着尺寸的变化，我们选择每个尺寸中的中性与阴性的基态构型下的(,)团簇进行比较。各种电荷态下团簇的平均键长随着铂金原子个数增加的变化趋势如图2所示。由图2可知，中性的情况(2.38Å)到(3.10Å)的平均键长发生了明显的增长，而从到，平均键长几乎没有发生变化，到(3.58Å)取到最大平均键长，到了(3.48Å)却出现了反常的减小，(3.52Å)出现了增长，但比小。阴性的铂金团簇(2.47Å)到(3.65Å)的平均键长发生了明显的增长，且取到最大值，(3.59Å)和(3.56Å)依次缩短。另外，也不难看出，阴性团簇的平均键长大于相应的中性团簇的平均键长。总之，不论是中性团簇还是阴性团簇，平均键长均先是随着团簇尺寸的增加而增大，表明了Pt-Pt键强逐渐减弱，而当键长达到3.5Å时，平均键长逐渐趋于稳定，但无法排除是否存在畸变的情况。

图2 铂金团簇的平均键长

Fig.2 The average nearest-neighbor distance

3.3平均结合能、离解能、二阶差分能

(,)团簇基态结构下所有原子的平均结合能随着团簇尺寸的增加而变化的关系绘在了图3。由图可知，中性和阴性的团簇基态结构的平均结合能均随着团簇尺寸的增加而增加，这与大多数团簇的结合能都是随着团簇变大而增大相同。从增长趋势看，铂金团簇在增长过程中可以继续获得能量，基态铂金团簇的稳定性在增强；当原子数超过2个的时候，中性体系的平均结合能小于相应的阴性体系，表明团簇在得到电子后结构更稳定。根据图中的曲线趋势推测，当能量到达2.5eV时，平均结合能趋于稳定。

图3 铂金团簇的平均结合能

Fig.3 Average binding energy for platinum clusters

通过计算团簇的离解能和二阶差分能也可以反映团簇的稳定性随着团簇尺寸的变化趋势。离解能对于团簇的相对稳定性非常敏感，离解拆分所需的能量越大，团簇的稳定性越高。图4绘出了离解能随着铂金原子个数的增加的变化关系，由图4可知，离解能随着尺寸增加表现出明显的奇偶性。对于中性铂金团簇而言，偶数个原子团簇的稳定性要明显高出相邻的奇数团簇。但例外，是我们研究的中性铂金团簇中最稳定的构型，这与团簇的每个原子的平均结合能的结果是一致的。其次是的离解能，和依次次之。阴性的铂金团簇随着团簇尺寸的增大也呈现出明显的奇偶交变现象。对于奇数个原子的团簇带电荷团簇的离解能要大于相应中性团簇的离解能，相反，对于偶数个原子的体系阴性团簇的离解能却要小于相应的中性团簇的离解能。总之，无论是中性还是阴性的铂金团簇离解能的大小都随着铂金原子个数的增加而呈现出了明显的奇偶交替现象。奇偶交替现象可能归因于团簇的电子层结构，对于闭壳层电子结构体系，其稳定性大于临近的开壳层体系。

图4 铂金团簇的离解能

Fig.4 Dissociation energy for platinum clusters

图5  铂金团簇的二解差分能

Fig.5 The second difference energy for platinum clusters

二阶拆分能的大小同样也是表征团簇与相邻两个团簇的相对稳定性，图5给出了随着铂金原子数目增加各种电荷态下团簇的二阶差分能的变化趋势。通过分析可知，随着尺寸的增加，无论是中性的铂金团簇还是阴性的铂金团簇，表现出明显的奇偶性，对于中性铂金团簇而言，偶数团簇的值更高，表明偶数团簇要比其相邻的奇数团簇更稳定，阴性的铂金团簇表现出了与其相反的计算结果，由奇数个原子组成的团簇要比其相邻的偶数个原子组成的团簇更稳定。该结果与前面离解能的分析是一致的，这表明团簇电荷态的不同对其稳定性的影响是异常明显的。

4.总结

本文采用密度泛函B3LYP/SDD方法，分别研究了中性、阴性(, )团簇的基态结构、结合能、二阶差分能，以及随着团簇尺寸增加相应的演变规律。研究结果主要归纳为以下几点：

1). 中性与阴性团簇的基态构型在本文所研究的尺寸范围内更倾向于具有低对称性的三维立体结构；

2). 体系的平均结合能均随着铂金原子个数的增多而增大，此外，阴性团簇平均结合能比相应的中性大；

3). 所有电荷态下团簇的离解能、二阶拆分能都随着铂金原子个数的增多而呈现出明显的奇偶交替现象。结果表明阴性的奇数团簇的稳定性要强于与之相邻的偶数团簇的稳定性，相反，中性团簇下偶数团簇的稳定性比奇数团簇强。

参考文献

- 李春森,曹泽星,吴玮,林梦海,张乾二;Pd_n(n=2～13)团簇的密度泛函理论研究[J];高等学校化学学报; 2005年01期.

- 张材荣，陈宏善，王广厚.团簇基态结构的遗传算法[J].原子与分子物理学报，2004, 4:235-239.

- 叶子燕，低能Pt原子及原子团簇与Pt(100)表面作用的分子动力学模拟[D].大连理工大学硕士论文. 2001.6.

- 张秀荣，洪伶俐，团簇的结构和稳定性的密度泛函理论研究[J]，江苏科技大学学报（自然科学版），2009,23(1):86-90.

- 张秀荣，崔彦娜，洪伶俐等.团簇结构与性质的密度泛函理论.[J].分子科学学报，2009, 25(2):109-115.

- Sebetci, A. Guveng, Z.B. Energetics and structures of small clusters:[J].J. Surf. Sci. 2003, 525 (1-3): 66-84.

- Wei, Q.T. Ge, M.F. Sahu, R. et al. Geometrical and electronic structure of thecluster: A density                    functional study[J]. J. Phys. Chem.A.2004,108(17):3806-3812.

- Xiao, L. Wang, L. Structures of platinum clusters: Planar or spherieal [J]. J. Phys. Chem. A. 2004, 108 (41): 8605-8614.

- Becke, A D. Density-functional thermochemistry. III. The role of exact exchange[J]. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648-5652.

- Frisch, M. J. et al., GAUSSIAN09, Revision C.01, Gaussian, Inc., Wallingford, CT, 2010.

- Saunders, M. Stochastic search for isomers on a quantum mechanical surface[J]. J. Comput. Chem. 2004, 25 (5), 621-626.

吴珊，15559127753，374701561@qq.com